# Офисная бумага Ballet Universal, А4, 80 гр/м2, 500 листов в пачке

#### Характеристики

* Формат листов: А4.
* Класс бумаги: C+.
* Листов в пачке: 500.
* Белизна: 150.
* Плотность бумаги: 80 г/м².
* Непрозрачность бумаги: 91 %.
* Толщина бумаги: 104 мкм.
* Яркость бумаги: 95 %.